附件3：

| 材料1：双面麻 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 指标 |
| 1 | 异味 |  |  | 无 |
| 2 | 甲醛含量（mg/kg） |  |  | ≤75 |
| 3 | pH |  |  | 4.0-8.5 |
| 4 | 耐水色牢度（级） |  | 变色 | ≥4 |
|  |  |  | 沾色 |  |
| 5 | 耐唾液色牢度（级） |  | 变色 | ≥4 |
|  |  |  | 沾色 |  |
| 6 | 抗紫外线性能 |  | UPFAV | / |
|  |  |  | UPF 值 | ＞41 |
|  |  |  | T(UVA)AV（%） | / |
|  |  |  | T(UVB)AV（%） | / |
| 7 | 耐氯化水色牢度（变色）（级） |  | / |  |
| 8 | 可分解致癌芳香胺染料 /(mg/kg) |  | / |  |
| 材料2：方轨 |  |  |  |  |
| 1 | 力学性能 |  | 抗拉强度（MPa） | ≥200 |
|  |  |  | 断后伸长率（%） | ≥8 |
| 2 | 维氏硬度（HV1） |  |  | ≥11 |
| 3 | 表面 |  |  | 表面采用电泳处理，表面无污渍、划花或脱漆、气泡 |
| 4 | 规格尺寸 | 轨道截面尺寸（mm） |  | 宽22±1%,高19±1% |
|  |  | 轨道壁厚（mm） |  | 1.5±0.1 |
|  |  | 封口厚度材质（mm） |  | ≥1.0 |
| 5 | 功能性能 |  |  | 吊轮滑动顺畅自然，在导轨倾斜角15°时，吊轮能顺畅滑落。 |
| 材料3：遮光卷帘 |  |  |  |  |
| 1 | 面料成分 | 聚酯纤维 |  |  |
| 2 | 耐水色牢度 | >5 |  |  |
| 3 | 紫外线穿透吕 | 0% |  |  |
| 4 | 厚度 | 1mm |  |  |
| 5 | 卷帘拉珠 | 拉姆丝 |  |  |